Edité : 16/03/2016

Mise à jour : 21/11/2025

TUYAUX PVC EAUX PLUVIALES

DESCRIPTION :

Tuyaux en PVC-U compact pour l’évacuation des eaux pluviales

- Couleurs disponibles :

  - RAL 7037 (gris)

  - RAL 8019 (brun)

  - RAL 7035 (gris perle)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

| Diamètre nominal | Diamètre max. | Epaisseur nominale | Epaisseur moyenne | Nb tuyaux/pal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 80.03 | 1.4 | 1.2 – 1.6 | 95 |
| 100 | 100.3 | 1.5 | 1.3 – 1.7 | 105 |

- Disponibles avec manchon à coller

- Longueurs standards 3 ou 4 mètres

MARQUAGE :

Marque du fabricant

Application

Diamètre nominal

Epaisseur nominale

Lieu et ligne d’extrusion

Date et heure de production

Mentions de recyclage