Edité : 12/03/2025

Mise à jour : 21/11/2025

TUYAUX PE-RT KOMO CHAUFFAGE PAR LE SOL

DESCRIPTION :

Tuyaux en PE-RT pour le chauffage par le sol (Classe 4/6 bar)

- Couche intérieure et couche extérieure en PE-RT type II

- 2 couches adhésives

- 1 couche de barrière anti-oxygène : EVOH

NORMES :

Les tuyaux sont produits selon les normes belges et internationales :

- Longueurs standards : 120, 240, 600 mètres

- Autres longueurs sur demande

- Gamme complète de raccords

NBN EN ISO 22391.2 – Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT)

Barrière Oxygène selon DIN 4726 - Warm water surface heating systems and radiator connections - Plastics and multilayer piping systems

CERTIFICATIONS :

Les tuyaux de diamètres 16 and 20 mm sont certifiés KOMO (K-0224982-1)

Les systèmes (tuyaux + raccords) de 16 et 20 mm sont certifiés KOMO (K-0224983-1)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Selon NBN EN ISO 22391

|  |  | Limite inf. | Limite sup. | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diamètre nominal | 14 | 14.0 | 14.3 | mm |
|  | 16* | 16.0 | 16.3 | mm |
|  | 17 | 17.0 | 17.3 | mm |
|  | 18 | 18.0 | 18.3 | mm |
|  | 20* | 20.0 | 20.3 | mm |
| Epaisseurs |  | 2.0 | 2.3 | mm |
| Retrait longitudinal à chaud |  |  | ≤2.0 | % |
| Test de pression interne (95°C) |  | Pas de fissure |  |  |
| MFR | ≤30 % de différence avec le PE-RT vierge |  |  |  |

*Certifié KOMO

MARQUAGE

Marque

Application

Classe (pression)

Matière + type de barrière oxygène

Diamètre nominal

Epaisseur nominale

Code producteur

Certification (+ n° d’agréement)

Norme de la barrière oxygène

Lieu et ligne d’extrusion

Date et heure de production

Pays de production

Nombre de mètres depuis le début du rouleau

Nombre de mètres jusqu’à la fin du rouleau